福田多實業有限公司

FTD-640/640E 自動吹瓶機(風壓系統)

產品說明：

本機經過不斷研究與改進，速度極快，同時亦可配合不同原料(如PP、PE、EVA、PS)等生產各種不同之產品，如藥水瓶、玩具、百吉棒棒冰等是最有效率、最經濟與高性能之機器。

| 型號 | FTD-640 | FTD-640E |
| --- | --- | --- |
| 使用材質 | PE/PP, PVC | PE/PP, PVC |
| 長徑比 | 1:22 | 1:22 |
| 傳 動 馬 達 | VS 3HP, VS 5HP | VS 3HP, VS 5HP |
| 最大壓出量／每小時 | 15 KG | 15 KG |
| 輸料管加熱區域 | 2 Point | 2 Point |
| 輸料管加熱容量 | 2.7 KW | 2.7 KW |
| 模 頭 | 螺 旋 直 徑 | Ø40 MM | Ø40 MM |
|  | 模頭加熱區域 | 1 Point | 1 Point |
|  | 模頭加熱容量 | 0.6 KW | 2 KW |
| 模 板 | 最大開模行程 | 230 MM | 70 MM |
|  | 最小閉模行程 | 70 MM | 230 MM |
|  | 容 模 長 度 | 80 mm ~ 330 mm | 80 mm ~ 330 mm |
| 產 品 | 產品最大直徑 | Ø80 MM | Ø80 MM |
|  | 產品最小直徑 | Ø10 MM | Ø10 MM |
|  | 產品最大容量 | 400 CC | 400 CC |
|  | 產品最小容量 | 20 CC | 20 CC |
|  | 產品最大重量 | 32 G | 32 G |
| 總 電 力 | 10 KW | 11 KW |
| 機 械 重 量 | 750 KG | 1000 KG |
| 裝 箱 尺 寸(L x W x H) | 2.4x1.1x1.9(M) | 2.4x1.1x2.0(M) |
| 機 械 才 數M³ | 4’ | 4.5’ |