福田多實業有限公司

FTD-645D, FTD-655D, FTD-665D自動吹瓶機 (雙模頭、單站)

產品說明：此機型一次可成型兩至參模，配合全自動除料裝置，可節省人力及提高經濟效益，適合量產之產品。

| 自動吹瓶機(雙模頭、單站) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASIC SPECIFICATION | 型號 |  | FTD-645D | FTD-655D | FTD-665D |
|  | 使用材質 |  | PP/PE, PVC | PP/PE, PVC | PP/PE, PVC |
|  | 產品容量 | cc | 40~400 | 100~1000 | 200~1800 |
|  | 產品直徑 | mm | 20~70, 20~65 | 30~85, 30~80 | 40~100, 40~95 |
|  | 產品重量 | g | 5~45, 5~30 | 10~70, 10~60 | 20~110, 20~100 |
|  | 模嘴外徑 | mm | 40 | 45 | 65 |
|  | 空循環 | Sec. | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
|  | 最大壓出量 | kg/hr | 22, 25x2 | 33, 38x2 | 45, 48x2 |
| EXTRUSION SYSTEM | 螺桿直徑 | mm | 45, 45x2 | 55, 55x2 | 65, 65x2 |
|  | 長徑比 | L/D | 22/1 | 22/1 | 22/1 |
|  | 螺桿迴轉速 | r.p.m | 20~60, 20~50 | 20~60, 20~50 | 20~60, 20~50 |
|  | 傳動馬達 | HP | 10, 15x2 | 15, 20x2 | 20, 25x2 |
|  | 加熱點數 | Zone | 6, 9 | 6, 9 | 6, 9 |
|  | 加熱容量 | KW | 11.5, 15 | 12, 21.5 | 15, 23 |
|  | 雙模頭中心距 | mm | 110 | 130 | 150 |
| MOULD SYSTEM | 開模行程 | mm | 80~320 | 90~410 | 90~550 |
|  | 閉模力 | Ton | 2.6 | 3.3 | 4.8 |
|  | 最大容模尺寸 | mm | 280x320 | 300x380 | 330x420 |
| HYDRAULIC SYSTEM | 油壓傳動馬達 | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
|  | 空氣壓力 | kg/cm² | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
|  | 空氣壓縮機 | HP | 5 | 5 | 7.5 |
|  | 油箱容量 | Gallon | 70 | 90 | 110 |
|  | 電 力 | KW | 24.5, 47.5 | 32.5, 50.5 | 37.3, 63.9 |
| PACKING | 機械淨重 | Ton | 3 | 3.5 | 4.2 |
|  | 機械尺寸 | M | 2.1x1.7x2.3 | 2.5x1.8x2.6 | 2.8x2.0x2.8 |
|  | 裝箱尺寸 | M | 2.2x1.8x2.1 | 2.6x1.9x2.4 | 2.9x2.1x2.6 |