品名：空壓式輪焊機

| 適用範圍： 不銹鋼水塔,子彈箱不,銹鋼沈水馬達,太陽能集熱器,儲水桶,汽車避震器,飲水機內膽,汽機車油箱,輪圈,排氣管,風管,熱水瓶,過濾網,流理台。 項目 規格 定格容量 定格電壓 焊接能力 最大熔接電流 最大加壓力 冷卻水量 KVA V m/m A KG L/min WT-NF800 80 220/440 1.0+1.0 18000 500 25 WT-NF1000 100 220/440 1.2+1.2 21000 500 25 WT-NF1200 120 220/440 | 1.6+1.6 24000 1000 30 WT-NF1500 150 220/440 2.0+2.0 27000 1000 30 WT-NF2000 200 220/440 2.2+2.2 31000 1000 40 WT-NF2500 250 220/440 2.4+2.4 35000 1300 40 WT-NF3000 300 220/440 2.6+2.6 38000 1300 50 |  |
| --- | --- | --- |